| Sample ID | Au (g/t) | As (ppm) | Ag (g/t) | Pb (%) | Cu (%) | Zn (%) | Mo (ppm) | Sb (ppm) | Bi (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K291402 | 0.00 | 13 | 17.4 | 0.22 | 0.29 | 0.00 | 1.23 | 13 | 7 |
| K291403 | 0.02 | 37 | 8.2 | 0.24 | 0.47 | 0.01 | 0.98 | 25 | 0 |
| K291408 | 0.06 | 885 | 11.2 | 0.09 | 0.32 | 0.02 | 3070 | 8 | 250 |
| K291411 | 0.13 | 126 | 26.1 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 3.79 | 80 | 32 |
| R503951 | 0.18 | 98 | 1470 | 1.75 | 0.03 | 0.06 | 5.02 | 1730 | 109 |
| R503952 | 0.13 | 447 | 65.8 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 1.81 | 455 | 2 |
| R503953 | 0.13 | 201 | 6.9 | 0.16 | 0.02 | 0.10 | 2.95 | 245 | 0 |
| R503954 | 0.27 | 770 | 251 | 2.02 | 0.03 | 0.07 | 11.35 | 830 | 5 |
| R503955 | 0.54 | 217 | 2490 | 45.78 | 0.21 | 0.09 | 1.18 | 7410 | 9 |
| R503958 | 0.03 | 16 | 35.9 | 0.42 | 0.75 | 0.02 | 2.75 | 92 | 6 |
| R503959 | 0.00 | 19 | 5.4 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 3.31 | 6 | 1 |
| R503961 | 0.00 | 13 | 11.1 | 0.30 | 0.21 | 0.01 | 1.98 | 19 | 1 |
| R503962 | 0.06 | 22 | 13.7 | 0.02 | 0.25 | 0.00 | 25.80 | 9 | 18 |
| R503964 | 0.00 | 2 | 54.5 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 96 | 0 |
| R503965 | 1.53 | 1235 | 564 | 13.95 | 0.10 | 0.19 | 6.00 | 1585 | 3 |
| R503966 | 0.21 | 250 | 677 | 2.87 | 0.03 | 0.38 | 24.50 | 101 | 25100 |
| R503967 | 0.00 | 23 | 2.5 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 1.92 | 7 | 53 |
| R503968 | 2.25 | 973 | 11.4 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 96.00 | 140 | 36 |
| R503970 | 3.13 | 55 | 0.7 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 4 | 103 |
| R503971 | 0.19 | 40 | 1510 | 57.31 | 0.09 | 2.39 | 0.36 | 1710 | 34 |
| R503972 | 0.17 | 91 | 1635 | 51.93 | 0.21 | 5.42 | 2.30 | 2010 | 59 |
| R503974 | 0.82 | 269 | 59.3 | 0.47 | 0.03 | 0.05 | 4.34 | 127 | 59 |
| R503976 | 0.27 | 268 | 52.1 | 0.90 | 0.03 | 0.01 | 2.87 | 179 | 38 |
| R503977 | 1.81 | 16 | 1370 | 75.18 | 0.53 | 0.04 | 0.51 | 732 | 414 |
| R503978 | 1.09 | 3110 | 59.7 | 2.60 | 0.05 | 0.11 | 2.98 | 94 | 15 |
| R503983 | 0.15 | 98 | 3.6 | 0.01 | 0.19 | 0.04 | 0.44 | 2 | 141 |
| R503990 | 2.16 | 12350 | 388 | 17.15 | 0.43 | 0.16 | 26.70 | 1125 | 24 |
| K283895 | 0.10 | 490 | 8.2 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.90 | 31 | 3 |
| K283896 | 1.06 | 740 | 319 | 22.77 | 0.01 | 0.30 | 7.79 | 300 | 80 |
| K283897 | 0.11 | 360 | 7.2 | 0.61 | 0.01 | 0.68 | 7.24 | 50 | 2 |
| K283898 | 0.06 | 239 | 11.3 | 0.58 | 0.01 | 3.43 | 2.91 | 35 | 5 |
| K283899 | 0.02 | 102 | 384 | 4.95 | 0.11 | 0.38 | 0.58 | 796 | 2 |
| K283900 | 0.20 | 149 | 2950 | 19.70 | 0.51 | 0.16 | 2.11 | 5850 | 20 |
| Q934551 | 0.89 | 82 | 2390 | 58.36 | 0.32 | 0.35 | 0.56 | 3410 | 49 |
| Q934553 | 0.08 | 228 | 704 | 6.62 | 0.10 | 0.05 | 47.00 | 1725 | 19 |
| Q934554 | 0.80 | 1015 | 6680 | 30.22 | 0.26 | 0.02 | 30.40 | 9060 | 32 |
| Q934555 | 0.09 | 413 | 425 | 0.73 | 0.11 | 0.09 | 130 | 1195 | 24 |
| R608477 | 0.06 | 211 | 23.3 | 0.03 | 1.58 | 0.02 | 1.92 | 16 | 208 |
| R608489 | 0.13 | 288 | 2.8 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 1.60 | 34 | 1 |
| R608490 | 0.21 | 845 | 7.2 | 0.15 | 0.01 | 0.23 | 9.23 | 69 | 4 |
| R608491 | 0.00 | 27 | 1.1 | 0.00 | 0.40 | 0.04 | 4.74 | 13 | 1 |
| R608492 | 0.01 | 110 | 3.2 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 0.71 | 8 | 103 |
| R608493 | 0.05 | 272 | 26.7 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 2.09 | 16 | 91 |
| H005 | 0.01 | 200 | 1817.1 | 1.38 | NA | NA | NA | NA | NA |
| H007 | 5.01 | 640 | 17.1 | 0.03 | NA | NA | NA | NA | NA |
| H010 | 0.46 | 300 | 1134.8 | 35.40 | NA | NA | NA | NA | NA |
| H011 | 3.64 | 50 | 3085.7 | 2.03 | NA | NA | NA | NA | NA |
| H012 | 0.00 | 750 | 342.9 | 22.10 | NA | NA | NA | NA | NA |
| H014 | 6.55 | 0 | 1165.7 | 0.04 | NA | NA | NA | NA | NA |
| H015 | 0.79 | 46 | 30.9 | 0.03 | NA | NA | NA | NA | NA |
| H017 | 0.79 | 46 | 1937.1 | 65.10 | NA | NA | NA | NA | NA |
| H021 | 0.24 | 501 | 4800.0 | 0.09 | NA | NA | NA | NA | NA |
| K291571 | 0.29 | 1450 | 9.21 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 16.45 | 104 | 12.5 |
| K291573 | 3.78 | 660 | 281 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 11.45 | 103 | 457 |
| K291575 | 0.08 | 415 | 110 | 1.54 | 0.06 | 0.11 | 24.00 | 86 | 409 |
| K291576 | 0.18 | 46.8 | 1465 | 52.52 | 0.17 | 6.17 | 1.14 | 1720 | 34 |
| K291578 | 0.23 | 611 | 197 | 7.17 | 0.10 | 0.34 | 0.98 | 877 | 1 |
| K291580 | 0.43 | 506 | 1360 | 49.41 | 0.60 | 0.21 | 1.05 | 6470 | 1 |
| K291581 | 0.01 | 1025 | 7.4 | 0.24 | 0.05 | 0.11 | 0.93 | 104 | 4 |
| K291582 | 0.01 | 548 | 30.5 | 0.95 | 0.01 | 0.39 | 0.73 | 135 | 6 |
| K291586 | 0.16 | 90.3 | 0.5 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 4 | 30 |